| ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ | Шпаклевка PolyKar SOFT PLUS представляет собой средне плотную, тонкую, финишную и заполняющую быстроотверждающую шпаклевку с отличной способностью формовки для шпаклевания мелких по средне большие неровности. Она предназначена для стандартных оснований, в том числе чугуна, алюминия, цинка и стеклопластика. Обладает очень хорошей способностью шлифования, не имеет поров и подходит также для выравнивания неровностей на древесине (более твердые породы), бетоне и т.п. Благодаря своей структуре шпаклевка прекрасно наносится. |
| --- | --- |
| СРЕДА | Шпаклевку не разрешается применять для шпаклевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой. |
| НАНЕСЕНИЕ | Шпаклеванную поверхность необходимо очистить от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, данное место тщательно обезжирить, по необходимости придать ему шероховатость, применив шлифовальную шкурку: - P40 - для стеклопластика - P60 - для стали, древесины, чугуна - Р60 - для первоначальных лакокрасочных покрытий, прошлифовав поверхность до голого металла |
| ОТВЕРЖДЕНИЕ | Шпаклевку отверждают отвердителем (ПЭ-инициатор, перекись бензоила, красная паста в тюбике) в соотношении по массе: - 100 частей шпаклевки : 2 части отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 20°C. |
| ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 необходимо шпаклевку обработать в течение 5 минут после ее смешения с отвердителем. При температурах ниже 20°C (17°C минимум) срок жизнеспособности становится длинее, при высших температурах сокращается. Подбором подходящего соотношения отвеждения возможно частично элиминировать влияние температуры на жизнеспособность. Соотношение отверждения : - не менее 100 : 1 – жизнеспособность продлевается - не более 100 : 3 – жизнеспособность сокращается |
| ШЛИФОВКА | При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 шпаклевка способна шлифоваться через 20-30 минут. Сухая шлифовка начинается с применением шлифовальной шкурки P80 и заканчивается шкуркой P120 по P180. Мокрая шлифовка начинается с применением шлифовальной шкурки Р120 и заканчивается шкуркой P180 по P220. |
| ОКРАСКА | На поверхность шпаклевки возможно наносить практически все лакокрасочные системы. Шпаклевка устойчива к стандартным температурам горячей сушки в пределах 80-110°C. В случае надобности нанесения шпаклевки на антикоррозийные грунтовки с последующей горячей сушкой эмали, рекомендуем применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение синтетических лакокрасочных материалов воздушной сушки под шпаклевку с последующей печной сушкой не рекомендуем. |
| ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА | Загрязненные части инструмента примененного для шпаклевания возможно очистить растворителем для полиэфирных лакокрасочных материалов B6000 или растворителем для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов C6000. Oчищать можно лишь пока незастывшую шпаклевку. |
| ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА | Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать прямой солнечной радиации. Слабое появление смолы на поверхности шпаклевки допускается. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 12 месяцев. Упаковка: - 0,2 кг, 0,5 кг, 1 кг, 1,8 кг, 5 кг, 15 кг – жестяная банка - 3 кг – жестяная банка для дозирующего устройства |
| ЦВЕТ | Светло-оранжевый |