| ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ | EASY PRO GLAS LIGHT – средне плотная лёгкая шпатлёвка со содержанием стекловолокна предназначена для шпатлеваний деталей судов или машин и стеклопластика при обработке поверхностей подвергающихся механическому воздействию. Шпатлёвка имеет меньшую плотность (1,17 г/цм3); благодаря этому менее способствует увеличению веса конструксии. |
| --- | --- |
| СРЕДА | Шпаклевку не разрешают применять для шпаклевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой |
| НАНЕСЕНИЕ | Шпаклеванную поверхность необходимо очистить от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, данное место тщательно обезжирить, по необходимости придать ему шероховатость, применив шлифовальную шкурку: - P40 - стеклопластик - Р60 – сталь, дерево, чугун Из ламината необходимо снять поверхностный слой содержащий сепараторы шлифованием или органическим растворителем. |
| ОТВЕРЖДЕНИЕ | Шпаклевку отверждают отвердителем (ПЭ-инициатор, перекись бензоила, красная паста в тюбике) в соотношении по массе: - 100 частей шпаклевки : 2 части отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 23°C |
| ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | При температуре 23°C и соотношении отверждения 100:2 необходимо обработать шпаклевку в течение 20 минут после ее смешения с отвердителем. При температурах ниже 23°C (17°C минимум) срок жизнеспособности становится длинее, при высших температурах сокращается. Подбором подходящего соотношения отвеждения возможно частично элиминировать влияние температуры на жизнеспособность. Соотношения отверждения : - не менее 100 : 1 – срок жизнеспособности продлевается - не более 100 : 3 – срок жизнеспособности сокращается |
| ШЛИФОВКА | При температуре 23°C и соотношении отверждения 100:2 шпаклевка способна шлифоваться через 2 – 3 часа. Сокращение этого времени может быть достигнуто подогревом шпатлёвки около 60°C. Сухую шлифовку рекомендуется производить с применением шлифовальной шкурки P60 по P120, мокрую Р80 – Р150 и применить вращающуюся или вибрационнуую шлифовальную машину. |
| ОКРАСКА | Шпатлёвание возможно окончать применением шпатлёвки для распыления или запольнителем. На поверхность шпаклевки возможно наносить все традиционные лакокрасочные системы. Шпаклевка устойчива к стандартным температурам горячей сушки в пределах 80-110°C. В случае надобности нанесения шпаклевки на антикоррозийные грунтовки с последующей горячей сушкой эмали рекомендуем применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение синтетических лакокрасочных материалов воздушной сушки под шпаклевку с последующей печной сушкой не рекомендуем. |
| ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА | Загрязненные части инструмента примененного для шпаклевания возможно очистить растворителем для полиэфирных лакокрасочных материалов B6000 или растворителем для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов C6000. Oчищать можно лишь пока незастывшую шпаклевку. |
| ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА | Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать прямой солнечной радиации. Слабое появление смолы на поверхности шпаклевки допускается. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 12 месяцев. Упаковка: - 0,16 л, 0,35 л, 1,00 л |
| ЦВЕТ | светло-серый |