

|  |  |
| --- | --- |
|  | БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2K MS2K MS CLEAR COATАрт.№: **5014550** |
| **ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ****НАНЕСЕНИЕ****ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ****МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА****ФИНАЛЬНАЯ СУШКА****ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА****МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ****СОСТАВ****ЦВЕТ** | Продукт для автомобильного ремонта/Лак. Двухкомпонентный быстросохнущий бесцветный акриловый лак с высоким содержанием нелетучих частиц. Подходит для полного и локального ремонта автомобиля. Характеризуется легкостью полировки и превосходной растекаемостью. Обеспечивает оптимальный глянец.2 слоя 25-30 µm; 17 – 18 sec DIN 4/20 °С; 2-4 bar Ø1,3 – 1,4 mm2h/20 °С5 – 10 мин.7 h/20 °С; 30 мин./60 °С; IR-сушка: 30 мин./60 °СХранить при температуре от +5 °С до +30 °С, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Годен в течение 2 лет.БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ. H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H373: Может поражать органы дыхания в результате многократного или продолжительного воздействия. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей. H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P210: Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. – Не курить. P260: Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. Р370+Р378: При пожаре: для тушения использовать сухой песок, сухой химический порошок или спиртостойкую пену. Р403: Хранить в хорошо вентилируемом месте. P501: Утилизировать содержимое/емкость на утвержденных станциях утилизации отходов. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.Гидроксилированные акриловые смолы, н-бутил-ацетат, ксилол (смесь изомеров), сольвент-нафта (нефть), легкий ароматический, этилбензол, 2-метокси-1-метилэтил ацетат, поверхностная добавка.Бесцветный |